Заглушки эллиптические ГОСТ 17379-2001 (исп. 2)

Краткая техническая характеристика:

| Условное давление, Ру, МПа | до 10 |
| --- | --- |
| Условный диаметр, Dу, мм | 25 - 500 |
| Температура | От -70 до +450°С |
| Материал | углеродистые, высоко- и низколегированные стали |

Бесшовные приварные эллиптические заглушки из углеродистой и низколегированной стали. Область применения – применяют для трубопроводов различного назначения, включая подконтрольные органам надзора.

Примеры условных обозначений:

- заглушек исполнения 2, Д=57 мм, Т=5 мм из стали марки 20:

Заглушка 57х5 ГОСТ 17379-2001

- то же из стали марки 09Г2С для трубопроводов, подконтрольных органам надзора:

Заглушка П 57х5-09Г2С ГОСТ 17379-2001

| Ду | Д | Т | К | Масса, кг |  | Ду | Д | Т | К | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 32 | 2,0 | 15 | 0,1 |  | 250 | 273 | 7,0 | 85 | 4,9 |
|  |  | 3,0 |  | 0,1 |  |  |  | 12,0 |  | 9,2 |
| 32 | 38 | 2,0 | 20 | 0,1 |  |  |  | 14,0 |  | 11,0 |
|  |  | 3,0 |  | 0,1 |  |  |  | 18,0 |  | 14,0 |
| 40 | 45 | 2,5 |  | 0,1 |  | 300 | 325 | 10,0 | 100 | 11,0 |
|  |  | 4,0 |  | 0,2 |  |  |  | 12,0 |  | 13,0 |
| 50 | 57 | 3,0 | 30 | 0,2 |  |  |  | 18 |  | 19,0 |
|  |  | 5,0 |  | 0,3 |  |  |  | 20,0 |  | 21,0 |
| 65 | 76 | 3,5 | 40 | 0,4 |  | 350 | 377 | 10,0 | 115 | 16,0 |
|  |  | 6,0 |  | 0,5 |  |  |  | 12,0 |  | 19,0 |
| 80 | 89 | 3,5 | 45 | 0,6 |  |  |  | 16,0 |  | 26,0 |
|  |  | 8,0 |  | 0,9 |  |  |  | 20,0 |  | 32,0 |
| 100 | 108 | 4,0 | 50 | 0,7 |  |  |  | 24,0 |  | 38,0 |
|  |  | 8,0 |  | 1,3 |  | 400 | 426 | 10,0 | 125 | 19,0 |
|  | 114 | 4,0 |  | 0,7 |  |  |  | 12,0 |  | 23,0 |
|  |  | 8,0 |  | 1,3 |  |  |  | 16,0 |  | 30,0 |
| 125 | 133 | 4,0 | 55 | 0,9 |  |  |  | 18,0 |  | 34,0 |
|  |  | 8,0 |  | 2,0 |  |  |  | 22,0 |  | 42,0 |
|  |  | 10,0 |  | 2,5 |  |  |  | 26,0 |  | 50,0 |
| 150 | 159 | 4,5 | 65 | 1,5 |  | 500 | 530 | 10,0 | 150 | 25,0 |
|  |  | 8,0 |  | 2,3 |  |  |  | 16,0 |  | 40,0 |
|  |  | 11,0 |  | 3,2 |  |  |  | 20,0 |  | 50,0 |
|  | 168 | 4,5 |  | 1,5 |  |  |  | 22,0 |  | 55,0 |
|  |  | 8,0 |  | 2,3 |  |  |  | 26,0 |  | 65,0 |
|  |  | 11,0 |  | 3,2 |  |  |  | 30,0 |  | 75,0 |
| 200 | 219 | 8,0 | 75 | 4,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10,0 |  | 5,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12,0 |  | 6,1 |  |  |  |  |  |  |

Исполнение 1: Детали, полностью соответствующие ИСО 3419

Исполнение 2: Детали, соответствующие нормативным техническим документам, действующим в государствах, принявших настоящий стандарт.

Обозначения:

Ду – условный проход

Д – наружный диаметр торцов заглушек

Т – толщина стенки деталей на торцах диаметра Д

К – размер между плоскостью торца и наиболее удаленной от нее точкой наружной поверхности заглушки